|  | Описание продукта Двухкомпонентный водный лак на основе полиуретана с очень высокой прочностью, большой эластичностью, высокой устойчивостью к воздействию химикатов. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Область применения Паркет и напольные покрытия из древесины и пробки с уровнем нагрузки от среднего до очень высокого. |  |  |  |  |  |
|  | Свойства - двухкомпонентный лак с оптимальным соотношением цены и качества - легко и просто наносится - сбалансированные характеристики |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Артикул; 11471. Степень глянцевости; матовый (ок. 25*) полуматовый (ок. 35*) Степень глянцевости измерена под углом 60° на стекле. Она зависит от толщины слоя и климатических условий (температуры, относительной влажности воздуха) во время высыхания. Поэтому данные величины являются ориентировочными.. Ёмкость; матовый и полуматовый 5 кг - включая отвердитель -. Упаковка; Коробка: 2 x 5 кг Паллета: 96 x 5 кг. Сухой остаток; 36 ± 1% в смеси. Вязкость (DIN 4); 23 ± 1s в смеси. Хранение и транспортировка; Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR. Отвердитель содержит гексаметилен-1,6-диизоцианат-гомополимер. Соблюдать указания производителя. Xn – может оказывать раздражающее действие.. GISCODE; W3/DD+. | Расход материала; При нанесении каждого слоя валиком 100 – 120 мл/м² (8-10 м²/л). Инструмент для нанесения; Валик LOBATOOL DeLuxe 120 или Microfaser 100 -120. Время высыхания. Нанесение следующего слоя; мин. через 4-6 часов. Можно осторожно ходить; через 4-6 часов. Промежуточная шлифовка; мин. через 8-10 часов. Легкая нагрузка; через 24 часа. Полная нагрузка; через 5 дней. Промежуточная шлифовка Перфорированный пад LOBATOOL зерно 120 или выше, сетка зерно 120 или выше. В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность становится более равномерной.. Разбавители Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться!. |
| VOC 2004/42/CE Предельное значение согласно требованиям EС для продукта кат. A/j: 140 г/л (2007/2010). Этот продукт содержит максимально: матовый 68 г/л, полуматовый 68 г/л летучих органических соединений (VOC) в готовой смеси с отвердителем WS 2K Härter. |  |  |  |  |  |  |

Рекомендации по использованию:

- Встряхнуть емкость с массой, добавить в нее отвердитель в соотношении 10:1 и тщательно потрясти - При частичном смешивании использовать мерную емкость LOBATOOL Messbecher - Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATOOL - Рабочее время смеси составляет 2 часа - Соблюдать общие указания по охране труда - Соблюдать требования к климатическим условиям * - Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений * *) Соблюдать общие указания по работе с продуктами на водной основе линии LOBADUR®

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины:

- Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку - Высыхание грунтовки согласно технической информации о применении грунтовки - Нанести валиком первый слой WS 2K Fusion - Высыхание в течение 8 – 10 часов - Промежуточная шлифовка - Нанести валиком второй слой WS 2K Fusion

Рекомендуется использование грунтовки для минимизации склеивания паркетных элементов по краям и с изолирующим действием (для экзотических пород древесины):

- WS EasyPrime - HS GlobaSeal - PrimaSeal (содержит растворители)

Рекомендации по использованию на покрытиях из пробки:

- Пробковые покрытия покрывать лаком только после полного отверждения клея (следуйте техническим указаниям производителей клея) - За один день можно нанести максимум 2 слоя лака

Нанесение на покрытия из пробки: a) Необработанная натуральная пробка: - Нанести 3 слоя WS 2K Fusion валиком - После нанесения первого слоя высыхание в течение ночи (снижается опасность образования набуханий) - Промежуточная шлифовка перед нанесением последнего слоя б) Пробка, покрытая лаком в заводских условиях: - Соблюдать указания производителей пробковых покрытий - Если разрешено производителем – нанести 1-2 слоя WS 2K Fusion валиком после промежуточной шлифовки в) Реставрация / повторное нанесение лака на старые слои: - Генеральная очистка поверхности с помощью средства CareRemover. Необходимо использовать при этом однодисковую машину с зеленым падом. Остатки средств по уходу необходимо полностью удалить с поверхности, так как они могут препятствовать нормальному сцеплению лака - Протереть поверхность чистой водой (нейтрализовать) - Нанести 1-2 слоя WS 2K Fusion валиком

Соблюдать требования технической информации и общие указания по работе с водными продуктами LOBADUR®.