|  | Описание продукта Двухкомпонентный водный лак на основе чистого полиуретана, модифицированный керамикой. Обладает очень высокой стойкостью к царапинам, большой эластичностью и высокой устойчивостью к воздействию химикатов. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Область применения Паркет и напольные покрытия из древесины и пробки со средним, высоким и экстремально высоким уровнем нагрузки. Напольные покрытия из ПВХ, линолеума, ХВ и не вулканизированного резинового гранулята со средним и очень высоким уровнем нагрузки. Напольные покрытия, покрытые ПУ-лаком в заводских условиях – только по согласованию и рекомендации производителя. Лак не пригоден для токопроводящих и токоотводящих покрытий. Специальные покрытия могут изменять свои сертификационные свойства. |  |  |  |  |  |
|  | Свойства - новый уникальный стандарт качества - отвечает высочайшим требованиям - длительный срок эксплуатации - прочная, устойчивая к различным воздействиям поверхность - универсальное применение |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Артикул; 11465. Степень глянцевости; полуматовый (ок. 44*) матовый (ок. 25*) Степень глянцевости измерена под углом 60° на стекле. Она зависит от толщины слоя и климатических условий (температуры, относительной влажности воздуха) во время высыхания. Поэтому данные величины являются ориентировочными.. Ёмкость; полуматовый 5 кг, 1 кг матовый 5 кг - включая отвердитель -. Упаковка; Коробка: 2 x 5 кг Паллета: 96 x 5 кг Коробка: 6 x 1 кг Паллета: 360 x 1 кг. Сухой остаток; 32 ± 1% в смеси. Вязкость (DIN 4); 23 ± 1s в смеси. Хранение и транспортировка; Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR. Отвердитель содержит гексаметилен-1,6-диизоцианат-гомополимер. Соблюдать указания производителя. Xn – может оказывать раздражающее действие.. GISCODE; W3/DD+. | Расход материала; При нанесении каждого слоя валиком 100 – 120 мл/м² (8-10 м²/л). Инструмент для нанесения; Валик LOBATOOL DeLuxe 120 или Microfaser 100 -120. Время высыхания. Нанесение следующего слоя; мин. через 4-6 часов. Можно осторожно ходить; через 4-6 часов. Промежуточная шлифовка; мин. через 8-10 часов. Полная нагрузка; через 24 часа. Первичный уход; через 3 дня. Промежуточная шлифовка Использовать перфорированный пад LOBATOOL зерно 180, поскольку следы и царапины от более грубых абразивных материалов будут заметны после нанесения следующего слоя лака. В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность становится более ровной.. Разбавители Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться!. |
| VOC 2004/42/CE Предельное значение согласно требованиям EС для продукта кат. A/j: 140 г/л (2007/2010). Этот продукт содержит максимально: полуматовый 73 г/л, матовый 70 г/л летучих органических соединений (VOC) в готовой смеси с отвердителем WS 2K Härter. |  |  |  |  |  |  |

| Рекомендации по использованию: |  |
| --- | --- |
| - Встряхнуть емкость с массой, добавить в нее отвердитель в соотношении 10:1 и тщательно потрясти - При частичном смешивании использовать мерную емкость LOBATOOL Messbecher - Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATOOL - Рабочее время смеси составляет 2 часа - Соблюдать общие указания по охране труда - Соблюдать требования к климатическим условиям * - Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений * *) Соблюдать общие указания по работе с продуктами на водной основе линии LOBADUR® |  |
| Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: |  |
| - Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку - Высыхание грунтовки согласно технической информации о применении грунтовки - Нанести валиком первый слой 2K Supra A.T. - Высыхание в течение 8 – 10 часов - Промежуточная шлифовка - Нанести валиком второй слой 2K Supra A.T. |  |
| Рекомендуется использование грунтовки для минимизации склеивания паркетных элементов по краям и с изолирующим действием (для экзотических пород древесины): |  |
| - WS EasyPrime - HS GlobaSeal - PrimaSeal (содержит растворители) |  |
| Нанесение на линолеум и покрытия из ПВХ: |  |
| - Необходимо провести генеральную очистку, в том числе вновь уложенных покрытий. Остатки средств по уходу должны быть полностью удалены с поверхности, так как они могут препятствовать нормальному сцеплению лака - Протереть поверхность чистой водой (нейтрализовать) - Высыхание - Нанести валиком один слой 2K Supra A.T. |  |
| Генеральная очистка: |  |
| Покрытия из ПВХ Генеральная очистка средством Grundreiniger Spezial Высыхание ок. 2 часов | Линолеум Генеральная очистка средством CareRemover Высыхание в течение ночи |
| Нанесение на покрытия из пробки: - Пробковые покрытия покрывать лаком только после полного отверждения клея (следуйте техническим указаниям производителей клея) - За один день можно нанести максимум 2 слоя лака |  |
| a) Необработанная натуральная пробка: - Нанести 3 слоя 2K Supra A.T. валиком - После нанесения первого слоя высыхание в течение ночи (снижается опасность образования набуханий) - Промежуточная шлифовка перед нанесением последнего слоя б) Пробка, покрытая лаком в заводских условиях: - Соблюдать указания производителей пробковых покрытий - Если разрешено производителем – нанести 1-2 слоя 2K Supra A.T. валиком после промежуточной шлифовки в) Реставрация / повторное нанесение лака на старые слои: - Генеральная очистка поверхности с помощью средства CareRemover. Необходимо использовать при этом однодисковую машину с зеленым / красным падом. Остатки средств по уходу необходимо полностью удалить с поверхности, так как они могут препятствовать нормальному сцеплению лака - Протереть поверхность чистой водой (нейтрализовать) - После высыхания поверхности – промежуточная шлифовка - Нанести 1-2 слоя 2K Supra A.T. валиком |  |
| Соблюдать требования технической информации и общие указания по работе с водными продуктами LOBADUR®. |  |